微机控制电液伺服式液压万能试验机操作规程

1.检查室验室总电源，使总开关接通电源。打开计算机，进入试验机   测控软件。打开控制器电源。
2. 根据试验要求，选择相应的试验类型以及合适的测量档位，新建该试样的记录并保存。 根据试样形状及尺寸把相应的夹头装入上下钳口座内。
3. 打开试验机总电源，开动油泵电动机，手动拧开送油阀或通过计算机软件控制使试台上升大约10毫米，然后关闭送回油阀，如果试台已在升起位置时则不必先开油泵送油，仅将送回油阀关好即可。

4.调整试验力零点（活塞处于升起状态）。

5. 将控制柜操作模式开关开至夹紧模式，操作控制盒调整试验空间，将试样装夹于钳口中。此时无论试验力显示多少都不应再调整零点。

然后将操作模式开关扭回工作模式。

注意：控制盒上下按扭仅用于调整试验空间，不可用其拉伸或压缩试样。
6. 试验软件切换到开始模式，按试验要求的加荷速度进行试验。
7. 试样断裂后停止试验软件，将控制柜操作模式开关开至夹紧模式，操作控制盒取下试样，让模式开关回至工作状态，并停止油泵电动机。记录需要数值或用计算机存储、打印试验数据和曲线。
8. 打开回油阀，卸荷。关闭计算机、试验机电源。

9.清理钳口上的氧化皮。
10. 压缩及弯曲等试验可参照上述各项进行操作。