操 作 规 程

进行试验前，应该熟读欲进行的试验所依据的试验标准，了解试验目的、试样制备、试验过程等。

1.	制作试样：按照试验标准的要求制作试样，并测量其尺寸和其它数据。

2.	开    机：先打开电脑上的软件测控系统，再打开试验机电源。

试验类型：根据欲进行的试验选择相应的试验类型。

3.	试 运 行：选择适当的速度使试验机升降运行一下，确定各系统运行正常。

4.	新建记录：依据要进行的试验的次数，新建出相应的试验记录条数；并填入相应的批号、编号、

试验环境、试样尺寸等相关数据。

5.  装放试样：调节试验机上装放试样的位置，装放好试样；如果有引申计等传感器，请将其安装上。

6.  选择量程：根据试验所需要的试验力和变形的范围，选择合适的试验力和变形的档位（量程）。

7.  清    零：将试验力、变形、位移清零。

8.  试验速度：依据标准上试验过程的要求，设定合适的试验速度；标准上没有速度要求的，设置较合

适的速度，速度不要太大，以免影响试验结果。

9.  结束条件：依据标准上试验过程的要求，

如果要将试样破坏掉的（比如拉伸，水泥压缩）,选择“破型判断”；

如果拉（或压）到某个试验力就结束的，选择“目标”、“试验力”；

如果拉（或压）到某个变形就结束的，选择“目标”、“变形”。

10. 试验开始：点“试验开始”按钮开始试验。

11. 试验结束：试验完成后“试验结束”按钮自动按下。如果需要中途结束试验，也可以按下“试验结

束”按钮手动结束试验。

12. 试验结果：点“分析”按钮查看相应的试验结果。

继续试验：点“试验”按钮返回试验操作界面，点“下一个”按钮将是试验记录切换到下一条，

重复5-11步进行试验。

13. 保存数据：如果试验数据需要保存，按“保存”按钮将试验数据保存到数据库，以备查阅。

打印报表：如果试验结果需要打印，按“输出报表”按钮将试验结果输出到Word文档并打印。

14. 关    机：先关闭试验机电源，再关闭软件测控系统和电脑。